# Catálogo de productos

## Guangzhou Zirun New Material Technology Co., Ltd.

Zirun New Material Technology Co., Ltd. (Guangzhou) es una empresa de I+D especializada en tecnología de modificación de superficies y nuevos materiales, con décadas de experiencia técnica acumulada en lubricantes de película seca, compuestos antigripantes para alta temperatura, grasas lubricantes fluoradas y lubricación antioxidante. Su tecnología de productos ha proporcionado apoyo técnico e investigación conjunta sobre lubricación y modificación de superficies (lubricación de película seca) a Mitsubishi, Panasonic y Honda en Japón, y a Gree Electric y Meizhi en China. Su tecnología presta servicio a los sectores del aire acondicionado, los rodamientos, el ferrocarril de alta velocidad, el metro, la automoción, la fabricación de semiconductores y la forja. Ámbito de actividad: I+D de tecnología de nuevos materiales; investigación y aplicación de tecnología de ahorro energético y protección medioambiental; desarrollo de tecnología biotecnológica y de nuevas energías; desarrollo y aplicación de tecnología de fabricación industrial ecológica.

Las propiedades de los productos incluyen: lubricidad, resistencia al desgaste, rendimiento de rodaje, reducción del ruido, disipación del calor, hidrofilicidad, protección antioxidante, modificación de superficies, oleofilicidad, resistencia a los disolventes, apantallamiento de la luz, resistencia al aceite, conductividad eléctrica, antiadherencia y aislamiento eléctrico.

## Contenido del catálogo

Lubricantes de película seca (a base de agua y a base de disolvente)

Serie de lubricantes fluorados

Pastas de montaje y antigripantes

Grasa lubricante para válvulas rotativas de gas

Serie de lubricación antioxidante

Recubrimientos de galvanizado en frío

Serie de sprays especiales

# 1. Lubricantes de película seca

## ¿Qué es un lubricante de película seca?

Un lubricante de película seca es un recubrimiento funcional elaborado con lubricantes sólidos como el disulfuro de molibdeno, el grafito y el PTFE, combinados con aglutinantes especiales y dispersos en un disolvente orgánico o en agua. Tras el secado a temperatura ambiente o el curado por calentamiento, forma una película lubricante seca. Entre los lubricantes sólidos más utilizados se encuentran el disulfuro de molibdeno (MoS2), el grafito, el politetrafluoroetileno (PTFE) y el nitruro de boro (BN).

| Lubricante sólido | MoS2 | Grafito | PTFE | Nitruro de boro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aspecto | Gris plateado | Negro | Blanco | Blanco |
| Densidad | 4.8 | 2.2 | 2.2 | 2.3 |
| Coeficiente de fricción | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
| Capacidad de carga | 784 MPa | 490 MPa | 196 MPa | 490 MPa |
| Resistencia al calor | La oxidación comienza a 350 C (1,350 C en vacío, con formación de MoO3) | Descomposición oxidativa a 550 C (con formación de CO2) | Descomposición oxidativa a 300 C | La oxidación comienza a 900 C (con formación de B2O3) |

## Características de los lubricantes de película seca

Rendimiento excepcional en entornos de lubricación de alta carga y severos (vacío, atmósferas corrosivas, radiación, baja temperatura, alta temperatura), muy superior al de las grasas y los aceites.

Aplicable a metales, caucho, plásticos y otros materiales, independientemente del tamaño o la forma de la pieza, para una modificación de superficies que aporta lubricación, resistencia al desgaste, reducción del ruido, protección antioxidante y una mayor vida útil.

Funciona incluso en entornos especiales donde el uso de aceites y grasas está restringido.

Capacidad de carga: aproximadamente 36 veces la de los aceites y las grasas.

Resistencia al desgaste: aproximadamente 20–40 veces la del aceite; se produce un efecto sinérgico cuando se utiliza junto con aceite.

Coeficiente de fricción: cuando se utiliza junto con aceite, un efecto sinérgico puede reducirlo a 0.02, unas 6 veces menor que con aceite solo.

Al ser un lubricante sólido, prácticamente no requiere mantenimiento.

## Proceso de recubrimiento

Sustrato: metal, plástico, caucho, etc.

Selección de la pieza — elija un lubricante de película seca cuya temperatura de curado no afecte a las propiedades del sustrato.

Desengrase — elimine el aceite y la grasa de la superficie de la pieza para garantizar la adherencia y la estabilidad del recubrimiento.

Pretratamiento de la superficie — pretrate la superficie (fosfatado, arenado, etc.) para aumentar la adherencia.

Limpieza y secado — limpie y seque las piezas pretratadas.

Precalentamiento — para los lubricantes de película seca de baja volatilidad, precaliente y haga girar las piezas antes del recubrimiento, tomando como referencia el punto de ebullición del disolvente, para lograr una película uniforme y sin goteo.

Recubrimiento — aplicación por pulverización, con brocha o por inmersión; haga girar las piezas cuando sea necesario para obtener una película uniforme.

Curado — curado a temperatura ambiente (reposo tras el recubrimiento) o curado por calor (calentamiento para endurecer la película), según el tipo de recubrimiento.

Inspección — compruebe el espesor de la película, la dureza, la adherencia, la lubricidad, el color y el brillo.

## Lubricantes de película seca a base de agua (ecológicos)

Bajo coeficiente de fricción, resistencia al desgaste, resistencia al calor, resistencia a ácidos y álcalis, resistencia al aceite y resistencia a los disolventes.

Leyenda de valoraciones: ◎ excelente; ○ bueno; △ aceptable; – no aplicable. Orden de valoración: Carga / Desgaste / Corrosión / Metal / Caucho / Plástico / Estampación / Rodaje / Lubricación a largo plazo / Alta temperatura.

| Serie | Lubricante sólido | Modelos típicos (sufijo E = tipo de secado rápido) | Color | Película | Espesor | Valoraciones | Equivalente a base de disolvente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WHM1 | – | WHM1-12 / WHM1-12E | – | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | HM1 |
| WHM2 | MoS2 | WHM2-12 / WHM2-12E (tipo de película fina de baja fricción) | – | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | HM2 |
| WHM3 | Grafito | WHM3-12 / WHM3-12E (tipo de fricción aún menor) | – | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | HM3 |
| WG8 | – | WG8-12 / WG8-12E (uso especial) | Gris negruzco | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | G8 |
| WMPC | PTFE / MoS2 / grafito | WMPC12 / WMPC12-E | – | Película dura | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | MPC |
| WPC | PTFE / grafito | WPC12 / WPC12-E | – | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | PC |
| WP / WTP / WZP | PTFE | WP12 / WTP12 / WZP12 | Blanco / gris negruzco | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | P / TP / ZP |
| WCP | Grafito / PTFE | WCP12 / WCP12-E | Gris negruzco | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | CP |
| WBM67 | MoS2 | WBM6701 / WBM6705 / WBM6710 | Gris negruzco | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎ | MB5 / M56 |
| WBM68 | MoS2 / grafito | WBM6801 / WBM6803 / WBM6805 / WBM6810 | Gris negruzco | Película blanda / dura | 1–30 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎ | M5 / M6 / BM5 |
| WBM69 | PTFE / MoS2 / grafito | WBM6901 / WBM6905 | Gris negruzco | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎ | MB5 / M56 |
| WM80 | – | WM80 (en desarrollo) | – | – | 1–10 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎ | M80 |
| WM88 | MoS2 / grafito | WM88 (en desarrollo) | Gris negruzco | Película blanda | 1–10 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎ | M88 |
| WM81 | – | WM81 (en desarrollo) | – | – | 1–10 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎ | M81 |
| WM66 | MoS2 / grafito; grafito / PTFE | WM66; W61C (para caucho, incl. agente de curado); W6130 (para plásticos y caucho) | Gris negruzco | Película blanda | 1–10 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎ (varía según el modelo) | MB5 / M56 / M55 |
| W61 | PTFE / grafito | W6120 (para plásticos y caucho) | – | Película de dureza media | 1–10 µm | ○ / ◎ / – / ○ / ◎ / ○ / ◎ / ◎ / ○ | MT67 / B |
| W61 | PTFE | W6110 (para plásticos y caucho) | Blanco | – | 1–10 µm | ○ / ◎ / – / ○ / ◎ / ○ / ◎ / ◎ / ○ | – |
| WM33 | MoS2 / grafito | WM33 (para conformado de plásticos) | Gris negruzco | Película blanda | 1–10 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎ | M88 / M81 |

Nota: La columna de temperatura de curado de esta tabla está compuesta verticalmente en el catálogo impreso original; consulte la edición impresa para conocer las condiciones exactas de curado de cada modelo.

## Lubricantes de película seca a base de disolvente

Bajo coeficiente de fricción, resistencia al desgaste, resistencia al calor, resistencia a ácidos y álcalis, resistencia al aceite y resistencia a los disolventes. Valoraciones según lo definido anteriormente.

| Serie | Lubricante sólido | Modelos típicos | Color | Película | Espesor | Valoraciones | Equivalente a base de agua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HM1 | – | HM1-20 (tipo resistente al desgaste) | – | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WHM1 |
| HM2 | MoS2 / grafito | HM2-20 (tipo de película fina de baja fricción) | – | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WHM2 |
| HM3 | – | HM3-25 (tipo de fricción aún menor) | Gris negruzco | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WHM3 |
| HM1-G8 | – | HM1-G8 (uso especial) | – | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WG8 |
| MPC | PTFE / MoS2 / grafito | MPC20 | – | Película dura | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WMPC |
| PC | PTFE / grafito | PC20 | – | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WPC |
| P / TP / ZP | PTFE | P20; TP20 / ZP20 (tipo resistente al desgaste de TP) | Blanco / negro | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WP / WTP / WZP |
| CP | Grafito / PTFE | CP20 | Gris negruzco | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WCP |
| E260 | PTFE | E260 | Rojo | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WP |
| E270 | Grafito | E270 | Negro | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WPC |
| E510 | PTFE + MoS2 | E510 / E510F (tipo de secado al aire) | Gris negruzco | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WMPC |
| E520 | PTFE + MoS2 | E520 | Gris negruzco | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WMPC |
| E530 | MoS2 + PTFE | E530 | Gris negruzco | Película dura | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WMPC |
| E250 | PTFE | E250 | Blanco | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WP |
| E670 | MoS2 | E670 | Gris negruzco | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WBM69 |
| E610 | MoS2 + grafito | E610 | Gris negruzco | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WM66 |
| M80 | – | M80 | – | – | 1–10 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎ | WM80 |
| M88 | MoS2 | M88 | – | – | 1–10 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎ | WM88 |
| M81 | Grafito | M81 | Gris negruzco | Película blanda | 1–10 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎ | WM81 |
| BM58 | – | BM58 (tipo seco de dilución rápida) | – | – | 1–10 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎ | WBM68 |
| M6 | – | M6 (60120 / 6025T y modelos relacionados) | – | Película blanda | 1–10 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎ | WBM68 / WM66 / W61 |
| M5 | MoS2; MoS2 / grafito; grafito | M55010 / M55600 y modelos relacionados | Gris negruzco | Película de dureza media | 1–10 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎ | WM66 / WBM68 / W61 |
| T7 | PTFE / MoS2 / grafito | T750 | Gris negruzco | – | 1–10 µm | ○ / ○ / – / ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / ○ / ◎ | W61 |
| T7 | PTFE / grafito; grafito / PTFE | T720 / T730 | – | Película blanda | 1–10 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / ○ / ◎ | WBM68 / WM66 |
| T7 | PTFE | T710 | Blanco | – | 1–10 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / ○ / ◎ | – |
| PC50 | PTFE | PC50 / PC50-sp | Blanco | Película blanda | 1–10 µm | ○ / ○ / – / ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / ○ / ○ | Serie W61 |
| PA52 | PTFE | PA52 / PA52-sp | Blanco | Película blanda | 1–10 µm | ○ / ○ / – / ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / ○ / ○ | Serie W61 |
| PB53 | PTFE | PB53 / PB53-sp | Blanco | Película seca en polvo | 1–100 µm | ○ / ○ / – / ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / ○ / ○ | Serie W61 |
| PB54 | PTFE | PB54 / PB54-sp | Incoloro, transparente | Película blanda semiseca | 1–100 µm | ○ / ○ / – / ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / ○ | Serie W61 |
| BN70 | BN | BN70 / BN70-sp | Blanco | Película blanda | 1–10 µm | ○ / ○ / – / ◎ / ○ / ◎ / ○ / ○ / ◎ | WBN70 |

## Clasificación por rendimiento y aplicación

| Categoría | Modelos representativos | Lubricante sólido | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| A base de agua (ecológico) | WHM1 / WHM2 / WHM3 / WG8; WMPC12 / WPC12 / WCP12 / WP12 / WTP12 / WZP12; WM66 / WBM68; W61C / W6110 / W6120 / W6130 | MoS2 / grafito; PTFE / grafito; MoS2; MoS2 / grafito; PTFE / grafito | Los lubricantes de película seca convencionales son a base de disolvente y contienen grandes cantidades de disolventes orgánicos nocivos, que ponen en peligro la salud de los operarios y se evaporan a la atmósfera en forma de COV, contaminando gravemente el medio ambiente. Los lubricantes de película seca a base de agua de Zirun están compuestos en su mayor parte por agua (80–90%), no producen COV nocivos (la generación de COV es aproximadamente el 5% de la del tipo a base de disolvente) y reducen en gran medida los efectos adversos sobre el medio ambiente y la salud de los operarios. |
| Baja fricción, resistente al desgaste | HM1-20 / HM2-20 / HM3-25 / G8 y WHM1-12 / WHM2-10 / WHM3-12 / WG8-10 a base de agua; MPC20 y WMPC12 a base de agua; PC20 / CP20 y WPC12 / WCP12 a base de agua; P20 / TP20 / ZP20 y WP12 / WTP12 / WZP12 a base de agua | MoS2 / grafito; MoS2; grafito / PTFE; PTFE | (1) Película dura: lubricante, resistente al desgaste, de larga duración, lubricación permanente. (2) Principalmente lubricantes sólidos a base de PTFE y MoS2 con grafito y otros lubricantes sólidos añadidos: los miembros más importantes de la familia de los lubricantes de película seca. (3) Aún mejor cuando se utiliza junto con aceite o grasa lubricante; el coeficiente de fricción puede reducirse a 0.03. |
| Antioxidante, resistente a la corrosión | P20 / TP20 / ZP20 y WP12 / WTP12 / WZP12 a base de agua | PTFE | (1) Película dura, para lugares que requieren a la vez protección antioxidante y lubricación. (2) Las películas que contienen PTFE presentan en general una mayor protección antioxidante que las que contienen MoS2. |
| Alta y baja temperatura | M80 / M88 / M81; HM1-20 / HM2-20 / HM3-25 / G8 y WHM1-12 / WHM2-10 / WHM3-12 / WG8-10 a base de agua; T770 / T71C / T710 / T720 / T730 / T750 | MoS2 / grafito; MoS2 / grafito / PTFE | (1) Los aceites y las grasas comunes no suelen utilizarse por encima de 200 C. Los lubricantes sólidos se descomponen a temperaturas mucho más altas (PTFE 300 C; MoS2 350 C; grafito 550 C; BN 900 C) y pueden utilizarse de forma continua a 250–450 C y por debajo de –100 C. (2) Esta serie utiliza aditivos especiales y puede utilizarse de forma continua a 250–450 C y por debajo de –100 C. |
| Rodaje | M80 / M88 / M81 / BM58 / BM55; series M6 y M5; T770 / T71C / T710 / T720 / T730 / T750; W61C / W6110 / W6120 / W6130 a base de agua; WM66 a base de agua; WBM68 a base de agua | MoS2 / grafito; MoS2; MoS2 / grafito / PTFE | (1) Película blanda que se desgasta en poco tiempo para que las superficies de contacto logren un contacto eficaz y el rodaje. (2) Principalmente lubricantes sólidos a base de MoS2 de alta concentración. (3) Para maquinaria grande y pesada y contactos deslizantes de alta presión. (4) El pretratamiento de fosfatado de la pieza proporciona un efecto sinérgico: resistencia a la carga y larga vida útil. |
| Recubrimiento sencillo (recubrimiento por inmersión) | WM66 / WBM68 / W61C a base de agua; BM58 / M610 / M560 / serie T7 | MoS2 / grafito; MoS2 / grafito / PTFE | Los lubricantes de película seca se aplican generalmente por pulverización o con brocha. Para grandes cantidades de piezas pequeñas que no pueden pulverizarse fácilmente, el recubrimiento por inmersión proporciona una película sencilla y mejora la eficiencia del trabajo. |
| Para caucho y plásticos | T71C / T770 / T710 / T720 / T730 / T750; W61C / W6110 / W6120 / W6130 a base de agua | MoS2; grafito / PTFE | La película seca debe proporcionar elasticidad (extensibilidad), adherencia y una larga vida útil. |
| Estampación y conformado | BM68 / M80 / M88 / M81 / M610 / M560; WM66 / W61C / WBM68 a base de agua | MoS2 / grafito | Durante la estampación (prensado en frío), la película lubricante debe acompañar la deformación para que la película permanezca presente en las partes deformadas. |
| Tipo aerosol | M88sp / M81sp / M610sp / BN70-sp; P50sp / P52sp / P53sp | MoS2 / grafito; MoS2; BN; PTFE | Fabricado en forma de spray para un uso sencillo y una formación uniforme de la película; también puede penetrar en los huecos de las piezas. |

## Ejemplos de aplicación de los lubricantes de película seca

Las aplicaciones abarcan automóviles, electrodomésticos, maquinaria y equipos industriales: rodamientos de alta temperatura; matrices de extrusión de aluminio; antigripante de alta temperatura para juntas y sellos; lubricación y antiadherencia de los sellos de caucho de las puertas del metro; matrices de prensas de comprimidos farmacéuticos; recubrimientos interiores resistentes a medicamentos de catéteres médicos; recubrimientos de admisión y de cilindros de motores; husillos de puertas de ferrocarriles de alta velocidad y metros; anillos interiores de rodamientos articulados; mecanismos giratorios de paneles solares de satélites; rodillos de impresoras y fotocopiadoras.

# 2. Serie de lubricantes fluorados

## Película semiseca fluorada reductora de ruido

| Producto | Temperatura de funcionamiento | Aspecto | Componente lubricante | Características | Presentación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L5 / L10 / L15 / L20 | –30 a 250 C | Blanco | Aceite fluorado + PTFE | Reduce la fricción y el ruido en piezas giratorias y deslizantes de plástico y caucho. (1) Lubricación de piezas deslizantes y engranajes de equipos eléctricos y electrónicos, equipos de oficina, electrodomésticos y piezas interiores de automóviles. (2) Especialmente indicado para prevenir el ruido de las piezas que engranan durante el movimiento. (3) Previene el desgaste de los contactos eléctricos. | 0.1 kg / 0.5 kg / 1 kg |

## Grasa fluorada ultrafina

| Producto | Temperatura de funcionamiento | Aspecto | Componente lubricante | Características | Presentación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FG60 | –30 a 250 C | Blanco | Aceite fluorado, PTFE | (1) Piezas deslizantes de componentes de precisión, como los pernos eyectores de moldes de inyección. (2) Rodamientos y piezas deslizantes a alta temperatura (hasta 250 C). (3) Rodamientos y piezas deslizantes que trabajan en productos químicos o disolventes. (4) Rodamientos y piezas deslizantes en entornos químicos y de disolventes que los aceites y las grasas comunes no pueden soportar. (5) Contiene aceite fluorado: extremadamente resistente a la oxidación y al envejecimiento, con baja evaporación, lo que proporciona una lubricación estable y duradera (lubricación de larga vida). (6) Lubricación duradera y sin polvo de cadenas de bicicleta. | 0.1 kg / 0.5 kg / 1 kg |
| FG60-sp | –30 a 250 C | Blanco | Aceite fluorado, PTFE | Versión en spray de FG60. | 330 ml |

## Grasas lubricantes fluoradas

| Producto | Aspecto | Componente lubricante | Temperatura de funcionamiento | Viscosidad cinemática del aceite base (40 C) | Tipo | Descripción | Características |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FG10 | Blanco | Aceite fluorado, PTFE | –30 a 250 C | 420 | Tipo estándar | Amplia gama de aplicaciones | Véanse las características a continuación |
| FG20 | Blanco | Aceite fluorado, PTFE | –30 a 250 C | 420 | Tipo de FG10 con protección antioxidante reforzada | Para lubricación + protección antioxidante | – |
| FG21 | Blanco | Aceite fluorado, PTFE | –30 a 250 C | 420 | Tipo de FG10 con protección antioxidante reforzada | Para lubricación + protección antioxidante | – |
| FG30 | Blanco | Aceite fluorado, PTFE | –50 a 250 C | 130 | Tipo para baja temperatura | Utilizable de –50 C a 250 C | – |
| FG31 | Blanco | Aceite fluorado, PTFE | –50 a 250 C | 22 | Tipo para baja temperatura y baja viscosidad | Utilizable de –50 C a 250 C | – |
| FG80 | Gris negruzco | Aceite fluorado, PTFE | –25 a 250 C | 510 | Tipo eléctricamente conductivo | Rodamientos de impresoras y fotocopiadoras antiestáticas, contactos de interruptores electromagnéticos, etc. | – |

Características de la serie FG: (1) Lubricación de plásticos, resinas y caucho a altas y bajas temperaturas en entornos químicos y de disolventes que los lubricantes de aceite mineral no pueden soportar. (2) Contiene aceite fluorado: extremadamente resistente a la oxidación y al envejecimiento, con baja evaporación, lo que proporciona una lubricación estable y duradera (lubricación de larga vida). (3) Contiene PTFE y otros lubricantes sólidos: excelente resistencia a la carga. (4) Poco afectado por los cambios de temperatura; utilizable desde bajas hasta altas temperaturas. (5) El aceite fluorado tiene una baja presión de vapor, adecuado para su uso en entornos de vacío dentro de un cierto rango y en salas limpias.

También se utiliza en: ejes de puertas de hornos microondas, motores de platos giratorios y motores de ventiladores.

## Grasas lubricantes de PTFE–PAO

| Producto | Aspecto | Componente lubricante | Temperatura de funcionamiento | Coeficiente de fricción (para plásticos) | Características |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PG10 | Blanco | Aceite PAO + PTFE + MCA | –50 a 140 C | 0.08 | (1) Para el montaje y la lubricación de piezas de plástico y resina en entornos químicos y de disolventes que el aceite mineral no puede soportar; previene las quemaduras por adherencia durante el montaje y garantiza un rodaje suave. (2) Contiene lubricantes sólidos de PTFE, molibdeno orgánico y MCA: excelente resistencia al desgaste y baja fricción. (3) Poco afectado por los cambios de temperatura; utilizable desde bajas hasta altas temperaturas. (4) Un lubricante blanco para una lubricación limpia, utilizado en automóviles, equipos de procesamiento de alimentos, equipos de fabricación de papel y equipos de oficina. |
| PG10-U | Verde claro | PAO + PTFE + MCA + molibdeno orgánico | –50 a 140 C | 0.05 | Versión de baja fricción de la serie PG. |
| PG20 | Amarillo claro | PAO + PTFE + MCA + molibdeno orgánico | –60 a 140 C | 0.05 | Versión para baja temperatura y baja fricción. |

## Grasa de PTFE para pernos eyectores

| Producto | Temperatura de funcionamiento | Aspecto | Componente lubricante | Características | Presentación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PL60 | –20 a 250 C | Blanco | Aceite mineral, PTFE | (1) Lubricación de los pernos eyectores de máquinas de moldeo por inyección. (2) Piezas deslizantes de equipos de oficina. (3) Lubricación de piezas deslizantes giratorias y de movimiento alternativo de instrumentos de precisión. (4) Un lubricante limpio que mantiene las piezas lubricadas ordenadas y sin manchas. | 1 kg |
| PL60-sp | –20 a 250 C | Blanco | Aceite mineral, PTFE | Versión en spray de PL60. | 330 ml |

# 3. Pastas de montaje y antigripantes

| Producto | Temperatura de funcionamiento | Aspecto | Lubricante sólido | Consistencia (penetración trabajada NLGI) | Material compatible | Características | Presentación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PG10 | < 250 C | Blanco | PTFE / MCA | 300 | Plásticos | Rodaje y montaje de piezas de plástico | 0.5 / 1 kg |
| PG20 | < 250 C | Amarillo claro | PTFE / MCA, molibdeno orgánico | 300 | Plásticos | Rodaje y montaje de piezas de plástico (tipo de baja fricción del anterior) | 0.5 / 1 kg |
| PT35 | < 350 C | Gris negruzco | MoS2 | 300 | Metales | MoS2 de alta concentración; antigripante y montaje de piezas metálicas | 0.5 / 1 kg |
| PT35-sp | < 350 C | Gris negruzco | MoS2 | 300 | Metales | MoS2 de alta concentración, película fina; antigripante y montaje de piezas metálicas | 420 ml |
| PT36 | < 350 C | Gris negruzco | MoS2 / grafito | 300 | Metales | Lubricación a baja velocidad y alta carga; antigripante y montaje de piezas metálicas | 0.5 / 1 kg |
| PT36-sp | < 350 C | Gris negruzco | MoS2 / grafito | 300 | Metales | Lubricación a baja velocidad y alta carga, película fina; antigripante y montaje de piezas metálicas | 420 ml |
| PT40 | < 400 C | Gris negruzco | MoS2 | 300 | Metales | Pocos residuos a alta temperatura; antigripante y montaje de piezas metálicas | 0.5 / 1 kg |
| GL7 | < 600 C | Negro | Grafito + aceite | 300 | Metales | Lubricación posible a alta temperatura; antigripante y montaje de piezas metálicas | 0.5 / 1 kg |
| GL7-sp | < 600 C | Gris negruzco | Grafito + aceite | 300 | Metales | Lubricación a alta temperatura, película fina; antigripante y montaje de piezas metálicas | 420 ml |
| PT80 | < 800 C | Gris cobrizo | Grafito + aceite | 300 | Metales | Protección antioxidante, resistencia a la sal y resistencia a la humedad; antigripante y montaje de piezas metálicas | 0.5 / 1 kg |
| PT80B | < 800 C | Marrón | MoS2 / grafito, polvo metálico / aceite | 300 | Metales | Para lubricación en funcionamiento a alta temperatura; antigripante y montaje de piezas metálicas | 0.5 / 1 kg |
| PT110 | < 1,100 C | Marrón | MoS2 / grafito, polvo metálico / aceite | 300 | Metales | Temperatura ultraalta, resistencia química; antigripante y montaje de piezas metálicas | 0.5 / 1 kg |
| BN60 | < 1,200 C | Blanco | BN / aceite | 300 | Acero inoxidable | Antigripante y montaje de tornillos de acero inoxidable | 0.5 / 1 kg |
| BN60sp | < 1,200 C | Blanco | BN / aceite | 300 | Acero inoxidable | Antigripante de tornillos de acero inoxidable; montaje / película fina | 420 ml |
| WPT1201 | < 1,100 C | Gris | MoS2 / grafito, polvo metálico / agua | 300 | Metales | Temperatura ultraalta, resistencia química; antigripante y montaje de piezas metálicas | 0.5 / 1 kg |
| WPT1202 | < 1,100 C | Gris | MoS2 / grafito, polvo metálico / agua | 300 | Metales | Temperatura ultraalta, resistencia química; antigripante y montaje de piezas metálicas | 0.5 / 1 kg |

Nota: MCA = cianurato de melamina; BN = nitruro de boro.

# 4. Grasa lubricante para válvulas rotativas de gas

Condiciones de ensayo: densidad a 25 C; separación de aceite a 100 C; evaporación a 105 C durante 8 h.

| Producto | Grado NLGI | Aspecto | Densidad (g/cm3) | Separación de aceite (% en peso) | Evaporación (% en peso) | Aceite base | Temperatura de funcionamiento | Características | Materiales de aplicación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MV900 | No. 1 | Gris negruzco | 1.17 | 1.6 | 0.5 | Aceite mineral | –10 a 200 C | Contiene MoS2; par estable a largo plazo; excelente resistencia al calor, estanqueidad y resistencia a la degradación por gases | Rotor / núcleo de válvula: cobre y aleaciones de cobre |
| MV800 | No. 0 | Gris negruzco | 1.1 | 4.1 | < 0.5 | – | – | Contiene MoS2; garantiza la estabilidad del par a largo plazo; excelente resistencia al calor, estanqueidad y resistencia a la degradación por gases; minimiza los efectos adversos de los cambios dimensionales a lo largo de los años en conjuntos de metales diferentes con distintos coeficientes de dilatación térmica | Rotor / núcleo de válvula: cobre y aleaciones de cobre; cuerpo de válvula: aluminio y aleaciones de aluminio |
| MV801 | No. 1 | Gris negruzco | – | 2.5 | < 0.5 | Aceite sintético | –40 a 200 C | Versión para baja temperatura de MV800 | Igual que MV800 |
| MV700 | No. 2 | Gris negruzco | 1.36 | 2.1 | < 0.5 | – | – | Contiene MoS2, grafito y aceite sintético especial; excelente adherencia y estabilidad al cizallamiento | Uso en grandes equipos industriales |
| MV600 | No. 0 | Blanco | 0.95 | 9 | < 0.1 | – | – | Contiene PTFE y aceite sintético especial; larga vida útil | Tipo de presión |

Corrosión de placa de cobre: 100 C / 24 h: aprobado.

# 5. Serie de lubricación antioxidante

| Categoría | Producto | Temperatura de funcionamiento | Componentes lubricantes | Características |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lubricación de fricción ultrabaja | LB81 / LB82 / LB84 | –10 a 140 C | Agente desplazador de agua, agente de baja fricción, antioxidante, lubricante | Coeficiente de fricción tan bajo como 0.04; ensayo de niebla salina > 72 horas; lubricación, resistencia al desgaste y protección antioxidante |
| Agente desplazador de agua | LB86 | –10 a 140 C | Agente desplazador de agua | Protección antioxidante temporal; función desplazadora de agua |
| Aditivo antioxidante | LB87 / LB88 | –10 a 140 C | Agente desplazador de agua, antioxidante, lubricante | Lubricación, resistencia al desgaste y protección antioxidante; ensayo de niebla salina > 72 horas |
| Protección antioxidante para almacenamiento prolongado | LB90 | –10 a 140 C | Antioxidante, lubricante | Lubricación; protección antioxidante altamente eficaz |
| Aceite antioxidante para moldes | LB91 / LB92; LB91sp / LB92sp (spray) | –10 a 140 C | Antioxidante, agente desplazador de agua | Protección antioxidante; procesamiento secundario posible |

Ensayo de fricción oscilante SRV — Laboratorio Nacional de Tribología, Universidad Tsinghua. Condiciones: 50 Hz / amplitud de 1.5 mm / carga de 180 N / 80 C / 20 min.

# 6. Recubrimientos de galvanizado en frío

| Serie | Modelo | Contenido de Zn | Características |
| --- | --- | --- | --- |
| Galvanizado en frío a base de agua | WZ32 | 32% | Utiliza polvo de zinc en escamas en lugar de zinc esférico, lo que mejora en gran medida la protección antioxidante (el polvo de zinc en escamas tiene una resistencia a la corrosión 2–3 veces mayor que la del zinc esférico). Puede sustituir al galvanizado en frío a base de disolvente con Zn 96%. Al ser a base de agua y respetuoso con el medio ambiente, reduce la intoxicación por disolventes orgánicos de los operarios y las emisiones de COV. |
| Galvanizado en frío a base de disolvente | ZR-Zn96 | 96% | La mayor resistencia a la corrosión |
| Galvanizado en frío a base de disolvente | ZR-Zn92 | 92% | Resistencia moderada a la corrosión con un color brillante y resplandeciente |
| Galvanizado en frío a base de disolvente | ZR-Zn84 | 84% | Resistencia moderada a la corrosión, color blanco brillante, buena relación calidad-precio |

# 7. Serie de sprays especiales

## Sprays de lubricante de película seca

| Categoría | Productos | Agente principal | Color | Película | Características y usos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Película seca de MoS2; película seca de MoS2 / grafito | M520sp / M610sp / M80sp / M88sp / BN58sp | MoS2; MoS2 / grafito | Gris negruzco | Película blanda | Baja fricción; rodaje; uso en montaje. Lubricación de piezas de contacto desde bajas hasta altas temperaturas y de baja a media velocidad bajo alta carga; lubricante de montaje para piezas de maquinaria (alto vacío, baja o alta temperatura); lubricante de rodaje (pernos de cilindros, interruptores de alta tensión, guías de hornos, mecanismos de espejos de automóviles, rodaje de prueba de rodamientos de alta carga y engranajes/poleas de gran tamaño); lubricante antigripante para pernos; agente desmoldeante para el conformado de plásticos; lubricante para prolongar la vida útil de las herramientas de corte. Nota: M88 tiene una mayor resistencia al desgaste que M80. Resistencia al calor de hasta 450 C (M80sp / M88sp). Disponibles tipos de película fina de secado rápido. |
| Película seca de PTFE / MoS2 / grafito | M601sp / M508sp | PTFE; MoS2 / grafito | Gris negruzco | Película dura / blanda | Para una lubricación duradera y una lubricación sin aceite; bajo coeficiente de fricción; rodaje |
| Serie de películas secas lubricantes de PTFE | PC50-sp / PA52-sp / PB53-sp / PB54-sp / FL60-sp / PG60-sp | PTFE; aceite fluorado / PTFE / disolvente fluorado | Blanco / incoloro | Película blanda; película seca en polvo; película semiseca | Agente desmoldeante de alta precisión para plásticos y caucho; lubricación de baja carga y antiadherencia; baja fricción y antiadherencia para plásticos y caucho; PTFE en polvo para mover objetos pesados; contiene molibdeno orgánico, penetrante y duradero, para equipos de precisión; buena adherencia y lubricación duradera; película de secado rápido. Usos: piezas de lubricación de baja carga de maquinaria textil, maquinaria alimentaria, maquinaria de impresión, maquinaria para trabajar la madera, automóviles, muebles, impresoras, fotocopiadoras, máquinas de fax y cámaras; reducción de la fricción y tratamiento antiadherente de piezas móviles bajo carga ligera; lubricación de puntos de apoyo y superficies de contacto al mover maquinaria pesada, puentes y tuneladoras de metro; lubricación de los pernos eyectores de máquinas de moldeo por inyección y de las piezas deslizantes de equipos de oficina; lubricación de piezas giratorias y de movimiento alternativo de instrumentos de precisión; piezas deslizantes de componentes de precisión como los pernos eyectores de moldes de inyección; lubricación duradera y sin polvo de cadenas de bicicleta. |
| Película seca lubricante de BN; sprays antigripantes para alta temperatura | BN70-sp / BN60-sp / GL7-sp / PT35sp / PT36sp | BN; grafito; MoS2; MoS2 / grafito | Blanco / negro / gris negruzco | Película blanda / semiseca | Resistencia al calor: BN70-sp 900 C; BN60-sp hasta 1,200 C; GL7-sp hasta 600 C; PT35sp hasta 350 C; PT36sp hasta 350 C con protección antioxidante reforzada. Usos: agente desmoldeante para el procesamiento de aleaciones de aluminio y la extrusión de aluminio; lubricante para transportadores de cadena de alta temperatura, transportadores de rodillos y hornos de alta temperatura en plantas de acero y vidrio; prevención del agarrotamiento de pernos, rodamientos y pasadores; agente desmoldeante para el conformado de herramientas de diamante; lubricación antigripante y contra el gripado por fricción de tornillos y pernos eyectores y durante el montaje de equipos de gran tamaño. |

## Sprays lubricantes, penetrantes y antioxidantes

| Categoría | Productos | Agentes principales | Color | Película | Características y usos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serie lubricante antioxidante desplazadora de agua | MB87 / MB88 / MB86 | Antioxidante, lubricante, agente desplazador de agua | Amarillo claro / azul | Película de aceite / película semiseca | MB87: lubricación y resistencia al desgaste reforzadas con protección antioxidante (lubricante y antioxidante integral). MB88: lubricación y resistencia al desgaste reforzadas, desplazamiento de agua y protección antioxidante (lubricante, desplazador de agua y antioxidante integral). MB86: desplazamiento de agua reforzado; protección antioxidante rápida y temporal. Para piezas que necesitan una lubricación duradera (mesas giratorias de comedor, bisagras de puertas y ventanas, cadenas de bicicleta). |
| Fricción ultrabaja | L84 | Agente de baja fricción, etc. | Incoloro | Película semiseca | Coeficiente de fricción tan bajo como 0.04 |
| Protección antioxidante de larga duración | LB87 / LB88 | Antioxidante, lubricante | Azul / incoloro | Película blanda | Protección antioxidante reforzada con lubricación; protección antioxidante y desplazamiento de agua reforzados con lubricación; para piezas centradas en la protección antioxidante y en la protección antioxidante con desplazamiento de agua; protección antioxidante a largo plazo de existencias de productos de fábrica |
| Protección antioxidante temporal para moldes | MB92sp (de color) / MB92sp; MB91sp (de color) / MB91sp | Antioxidante, agente desplazador de agua | Incoloro / rojo | Película de aceite | Serie MB92: protección antioxidante de larga duración, ensayo de niebla salina de más de 72 horas. Serie MB91: protección antioxidante de corta duración con desplazamiento de agua; MB91sp (de color) es el tipo para alta temperatura. Para la protección antioxidante temporal de moldes, la protección antioxidante de piezas pequeñas eléctricas y de automóviles, la eliminación de la humedad y la reactivación de contactos eléctricos, materiales laminados y conformados, y piezas forjadas. |
| Sprays para detección de defectos | S01 solución de limpieza / S02 líquido penetrante / S03 revelador | Tinte penetrante, etc. | Blanco / gris oscuro / blanco grisáceo | Película dura | Revelado rápido, fácil de usar; para la inspección de daños superficiales y grietas de productos cerámicos y piezas similares |
| Sprays de recubrimiento de galvanizado en frío | ZR-Zn96-sp / ZR-Zn92-sp / ZR-Zn84-sp | Zn | Blanco / gris | – | ZR-Zn96-sp: polvo de zinc de alta concentración. ZR-Zn92-sp: polvo de zinc en escamas, superficie blanco grisácea. ZR-Zn84-sp: polvo de zinc de concentración media, buena relación calidad-precio. Usos anticorrosivos: barcos, puentes, torres de generadores, viaductos, puentes peatonales; reparación de la corrosión de componentes galvanizados en caliente y piezas soldadas. |

## Contacto

Guangzhou Zirun New Material Technology Co., Ltd.

Móvil / WeChat: 18520527880

Correo electrónico: gosanya@gmail.com

Sitio web: www.e-zirun.com

Alibaba: shop5805803205008.1688.com

Dirección: Oficina 301-2, planta 3, edificio 3, n.º 3 Chuangli Road, Ningxi Street, distrito de Zengcheng, Guangzhou, China