# Catálogo de Produtos

## Guangzhou Zirun New Material Technology Co., Ltd.

A Zirun New Material Technology Co., Ltd. (Guangzhou) é uma empresa de P&D especializada em tecnologia de modificação de superfícies e novos materiais, com décadas de acúmulo técnico em lubrificantes de filme seco, compostos antigripantes para altas temperaturas, graxas lubrificantes fluoradas e lubrificação antiferrugem. Sua tecnologia de produtos prestou suporte técnico e pesquisa conjunta em lubrificação e modificação de superfícies (lubrificação por filme seco) à Mitsubishi, à Panasonic e à Honda no Japão, e à Gree Electric e à Meizhi na China. Sua tecnologia atende aos setores de ar-condicionado, rolamentos, ferrovias de alta velocidade, metrô, automotivo, fabricação de semicondutores e forjamento. Escopo de negócios: P&D de tecnologia de novos materiais; pesquisa e aplicação de tecnologia de economia de energia e proteção ambiental; desenvolvimento de biotecnologia e de tecnologias de novas energias; desenvolvimento e aplicação de tecnologia de manufatura industrial verde.

As propriedades dos produtos incluem: lubricidade, resistência ao desgaste, desempenho de amaciamento, redução de ruído, dissipação de calor, hidrofilicidade, prevenção contra ferrugem, modificação de superfície, oleofilicidade, resistência a solventes, bloqueio de luz, resistência a óleos, condutividade elétrica, antiaderência e isolamento elétrico.

## Visão Geral do Catálogo

Lubrificantes de filme seco (à base de água e à base de solvente)

Série de lubrificantes fluorados

Pastas de montagem e antigripantes

Graxa lubrificante para válvulas rotativas de gás

Série de lubrificação antiferrugem

Revestimentos de galvanização a frio

Série de sprays especiais

# 1. Lubrificantes de Filme Seco

## O que é um lubrificante de filme seco?

Um lubrificante de filme seco é um revestimento funcional feito de lubrificantes sólidos, como dissulfeto de molibdênio, grafite e PTFE, combinados com ligantes especiais e dispersos em um solvente orgânico ou em água. Após a secagem à temperatura ambiente ou a cura por aquecimento, forma um filme lubrificante seco. Os lubrificantes sólidos comumente utilizados incluem dissulfeto de molibdênio (MoS2), grafite, politetrafluoretileno (PTFE) e nitreto de boro (BN).

| Lubrificante sólido | MoS2 | Grafite | PTFE | Nitreto de boro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparência | Cinza-prateado | Preto | Branco | Branco |
| Densidade | 4.8 | 2.2 | 2.2 | 2.3 |
| Coeficiente de atrito | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
| Capacidade de carga | 784 MPa | 490 MPa | 196 MPa | 490 MPa |
| Resistência ao calor | A oxidação começa a 350 C (1,350 C no vácuo, formando MoO3) | Decomposição oxidativa a 550 C (formando CO2) | Decomposição oxidativa a 300 C | A oxidação começa a 900 C (formando B2O3) |

## Características dos lubrificantes de filme seco

Desempenho excepcional em ambientes de lubrificação de alta carga e severos (vácuo, atmosferas corrosivas, radiação, baixa temperatura, alta temperatura) — muito além de graxas e óleos.

Aplicável a metais, borracha, plásticos e outros materiais, independentemente do tamanho ou formato da peça, para modificação de superfície que agrega lubrificação, resistência ao desgaste, redução de ruído, prevenção contra ferrugem e maior vida útil.

Funciona mesmo em ambientes especiais onde óleos e graxas têm uso restrito.

Capacidade de carga: cerca de 36 vezes a de óleos e graxas.

Resistência ao desgaste: cerca de 20–40 vezes a do óleo; ocorre um efeito sinérgico quando usado junto com óleo.

Coeficiente de atrito: com o uso conjunto de óleo, um efeito sinérgico pode reduzi-lo a 0.02 — cerca de 6 vezes menor que o do óleo sozinho.

Por ser um lubrificante sólido, é basicamente isento de manutenção.

## Processo de revestimento

Substrato: metal, plástico, borracha etc.

Seleção da peça — escolha um lubrificante de filme seco cuja temperatura de cura não afete as propriedades do substrato.

Desengraxe — remova óleo e graxa da superfície da peça para garantir a adesão e a estabilidade do revestimento.

Pré-tratamento da superfície — pré-trate a superfície (fosfatização, jateamento de areia etc.) para aumentar a adesão.

Limpeza e secagem — limpe e seque as peças pré-tratadas.

Pré-aquecimento — para lubrificantes de filme seco de baixa volatilidade, pré-aqueça e gire as peças antes do revestimento, tomando como referência o ponto de ebulição do solvente, para obter um filme uniforme e sem escorrimento.

Revestimento — pulverização, pincel ou imersão; gire as peças quando necessário para um filme uniforme.

Cura — cura à temperatura ambiente (repouso após o revestimento) ou cura térmica (aquecimento para endurecer o filme), selecionada conforme o tipo de revestimento.

Inspeção — verifique a espessura do filme, a dureza, a adesão, a lubricidade, a cor e o brilho.

## Lubrificantes de filme seco à base de água (ecologicamente corretos)

Baixo coeficiente de atrito, resistência ao desgaste, resistência ao calor, resistência a ácidos e álcalis, resistência a óleos e resistência a solventes.

Legenda das classificações: ◎ excelente; ○ bom; △ regular; – não aplicável. Ordem das classificações: Carga / Desgaste / Corrosão / Metal / Borracha / Plástico / Estampagem / Amaciamento / Lubrificação de longa duração / Alta temperatura.

| Série | Lubrificante sólido | Modelos típicos (sufixo E = tipo de secagem rápida) | Cor | Filme | Espessura | Classificações | Equivalente à base de solvente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WHM1 | – | WHM1-12 / WHM1-12E | – | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | HM1 |
| WHM2 | MoS2 | WHM2-12 / WHM2-12E (tipo de filme fino de baixo atrito) | – | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | HM2 |
| WHM3 | Grafite | WHM3-12 / WHM3-12E (tipo de atrito ainda menor) | – | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | HM3 |
| WG8 | – | WG8-12 / WG8-12E (uso especial) | Cinza-preto | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | G8 |
| WMPC | PTFE / MoS2 / grafite | WMPC12 / WMPC12-E | – | Filme duro | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | MPC |
| WPC | PTFE / grafite | WPC12 / WPC12-E | – | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | PC |
| WP / WTP / WZP | PTFE | WP12 / WTP12 / WZP12 | Branco / cinza-preto | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | P / TP / ZP |
| WCP | Grafite / PTFE | WCP12 / WCP12-E | Cinza-preto | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | CP |
| WBM67 | MoS2 | WBM6701 / WBM6705 / WBM6710 | Cinza-preto | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎ | MB5 / M56 |
| WBM68 | MoS2 / grafite | WBM6801 / WBM6803 / WBM6805 / WBM6810 | Cinza-preto | Filme macio / duro | 1–30 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎ | M5 / M6 / BM5 |
| WBM69 | PTFE / MoS2 / grafite | WBM6901 / WBM6905 | Cinza-preto | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎ | MB5 / M56 |
| WM80 | – | WM80 (em desenvolvimento) | – | – | 1–10 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎ | M80 |
| WM88 | MoS2 / grafite | WM88 (em desenvolvimento) | Cinza-preto | Filme macio | 1–10 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎ | M88 |
| WM81 | – | WM81 (em desenvolvimento) | – | – | 1–10 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎ | M81 |
| WM66 | MoS2 / grafite; grafite / PTFE | WM66; W61C (para borracha, incl. agente de cura); W6130 (para plásticos e borracha) | Cinza-preto | Filme macio | 1–10 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎ (varia conforme o modelo) | MB5 / M56 / M55 |
| W61 | PTFE / grafite | W6120 (para plásticos e borracha) | – | Filme semiduro | 1–10 µm | ○ / ◎ / – / ○ / ◎ / ○ / ◎ / ◎ / ○ | MT67 / B |
| W61 | PTFE | W6110 (para plásticos e borracha) | Branco | – | 1–10 µm | ○ / ◎ / – / ○ / ◎ / ○ / ◎ / ◎ / ○ | – |
| WM33 | MoS2 / grafite | WM33 (para moldagem de plástico) | Cinza-preto | Filme macio | 1–10 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎ | M88 / M81 |

Nota: A coluna de temperatura de cura desta tabela é composta verticalmente no catálogo impresso original; consulte a edição impressa para as condições exatas de cura de cada modelo.

## Lubrificantes de filme seco à base de solvente

Baixo coeficiente de atrito, resistência ao desgaste, resistência ao calor, resistência a ácidos e álcalis, resistência a óleos e resistência a solventes. Classificações conforme definidas acima.

| Série | Lubrificante sólido | Modelos típicos | Cor | Filme | Espessura | Classificações | Equivalente à base de água |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HM1 | – | HM1-20 (tipo resistente ao desgaste) | – | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WHM1 |
| HM2 | MoS2 / grafite | HM2-20 (tipo de filme fino de baixo atrito) | – | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WHM2 |
| HM3 | – | HM3-25 (tipo de atrito ainda menor) | Cinza-preto | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WHM3 |
| HM1-G8 | – | HM1-G8 (uso especial) | – | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WG8 |
| MPC | PTFE / MoS2 / grafite | MPC20 | – | Filme duro | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WMPC |
| PC | PTFE / grafite | PC20 | – | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WPC |
| P / TP / ZP | PTFE | P20; TP20 / ZP20 (tipo resistente ao desgaste do TP) | Branco / preto | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WP / WTP / WZP |
| CP | Grafite / PTFE | CP20 | Cinza-preto | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WCP |
| E260 | PTFE | E260 | Vermelho | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WP |
| E270 | Grafite | E270 | Preto | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WPC |
| E510 | PTFE + MoS2 | E510 / E510F (tipo de secagem ao ar) | Cinza-preto | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WMPC |
| E520 | PTFE + MoS2 | E520 | Cinza-preto | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WMPC |
| E530 | MoS2 + PTFE | E530 | Cinza-preto | Filme duro | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WMPC |
| E250 | PTFE | E250 | Branco | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WP |
| E670 | MoS2 | E670 | Cinza-preto | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WBM69 |
| E610 | MoS2 + grafite | E610 | Cinza-preto | – | 1–30 µm | ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / – / – / △ / ◎ / ○ | WM66 |
| M80 | – | M80 | – | – | 1–10 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎ | WM80 |
| M88 | MoS2 | M88 | – | – | 1–10 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎ | WM88 |
| M81 | Grafite | M81 | Cinza-preto | Filme macio | 1–10 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎ | WM81 |
| BM58 | – | BM58 (tipo seco de diluição rápida) | – | – | 1–10 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎ | WBM68 |
| M6 | – | M6 (60120 / 6025T e modelos relacionados) | – | Filme macio | 1–10 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎ | WBM68 / WM66 / W61 |
| M5 | MoS2; MoS2 / grafite; grafite | M55010 / M55600 e modelos relacionados | Cinza-preto | Filme semiduro | 1–10 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / △ / ○ / ◎ / △ / ◎ | WM66 / WBM68 / W61 |
| T7 | PTFE / MoS2 / grafite | T750 | Cinza-preto | – | 1–10 µm | ○ / ○ / – / ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / ○ / ◎ | W61 |
| T7 | PTFE / grafite; grafite / PTFE | T720 / T730 | – | Filme macio | 1–10 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / ○ / ◎ | WBM68 / WM66 |
| T7 | PTFE | T710 | Branco | – | 1–10 µm | ◎ / ◎ / – / ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / ○ / ◎ | – |
| PC50 | PTFE | PC50 / PC50-sp | Branco | Filme macio | 1–10 µm | ○ / ○ / – / ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / ○ / ○ | Série W61 |
| PA52 | PTFE | PA52 / PA52-sp | Branco | Filme macio | 1–10 µm | ○ / ○ / – / ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / ○ / ○ | Série W61 |
| PB53 | PTFE | PB53 / PB53-sp | Branco | Filme seco em pó | 1–100 µm | ○ / ○ / – / ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / ○ / ○ | Série W61 |
| PB54 | PTFE | PB54 / PB54-sp | Incolor, transparente | Filme macio semisseco | 1–100 µm | ○ / ○ / – / ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / ◎ / ○ | Série W61 |
| BN70 | BN | BN70 / BN70-sp | Branco | Filme macio | 1–10 µm | ○ / ○ / – / ◎ / ○ / ◎ / ○ / ○ / ◎ | WBN70 |

## Classificação por desempenho e aplicação

| Categoria | Modelos representativos | Lubrificante sólido | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| À base de água (ecologicamente correto) | WHM1 / WHM2 / WHM3 / WG8; WMPC12 / WPC12 / WCP12 / WP12 / WTP12 / WZP12; WM66 / WBM68; W61C / W6110 / W6120 / W6130 | MoS2 / grafite; PTFE / grafite; MoS2; MoS2 / grafite; PTFE / grafite | Os lubrificantes de filme seco convencionais são à base de solvente e contêm grandes quantidades de solventes orgânicos nocivos, que colocam em risco a saúde dos operadores e evaporam para a atmosfera como COVs, poluindo gravemente o meio ambiente. Os lubrificantes de filme seco à base de água da Zirun consistem principalmente em água (80–90%), não produzem COVs nocivos (a geração de COVs é cerca de 5% da do tipo à base de solvente) e reduzem significativamente os efeitos adversos ao meio ambiente e à saúde dos operadores. |
| Baixo atrito, resistente ao desgaste | HM1-20 / HM2-20 / HM3-25 / G8 e à base de água WHM1-12 / WHM2-10 / WHM3-12 / WG8-10; MPC20 e à base de água WMPC12; PC20 / CP20 e à base de água WPC12 / WCP12; P20 / TP20 / ZP20 e à base de água WP12 / WTP12 / WZP12 | MoS2 / grafite; MoS2; grafite / PTFE; PTFE | (1) Filme duro: lubrificante, resistente ao desgaste, longa vida útil, lubrificação permanente. (2) Principalmente lubrificantes sólidos à base de PTFE e MoS2 com grafite e outros lubrificantes sólidos adicionados — os membros mais importantes da família de lubrificantes de filme seco. (3) Ainda melhor quando usado junto com óleo ou graxa lubrificante; o coeficiente de atrito pode ser reduzido a 0.03. |
| Antiferrugem, resistente à corrosão | P20 / TP20 / ZP20 e à base de água WP12 / WTP12 / WZP12 | PTFE | (1) Filme duro, para locais que exigem prevenção contra ferrugem e lubrificação ao mesmo tempo. (2) Filmes contendo PTFE geralmente têm prevenção contra ferrugem mais forte do que filmes contendo MoS2. |
| Alta e baixa temperatura | M80 / M88 / M81; HM1-20 / HM2-20 / HM3-25 / G8 e à base de água WHM1-12 / WHM2-10 / WHM3-12 / WG8-10; T770 / T71C / T710 / T720 / T730 / T750 | MoS2 / grafite; MoS2 / grafite / PTFE | (1) Óleos e graxas comuns geralmente não são usados acima de 200 C. Os lubrificantes sólidos se decompõem em temperaturas muito mais altas (PTFE 300 C; MoS2 350 C; grafite 550 C; BN 900 C) e podem ser usados continuamente de 250–450 C e abaixo de –100 C. (2) Esta série utiliza aditivos especiais e pode ser usada continuamente de 250–450 C e abaixo de –100 C. |
| Amaciamento | M80 / M88 / M81 / BM58 / BM55; séries M6 e M5; T770 / T71C / T710 / T720 / T730 / T750; à base de água W61C / W6110 / W6120 / W6130; à base de água WM66; à base de água WBM68 | MoS2 / grafite; MoS2; MoS2 / grafite / PTFE | (1) Filme macio que se desgasta em pouco tempo, para que as superfícies de contato alcancem contato efetivo e amaciamento. (2) Principalmente lubrificantes sólidos à base de MoS2 em alta concentração. (3) Para máquinas grandes e pesadas e contatos deslizantes de alta pressão. (4) O pré-tratamento de fosfatização da peça proporciona um efeito sinérgico: resistência à carga e longa vida útil. |
| Revestimento fácil (revestimento por imersão) | À base de água WM66 / WBM68 / W61C; BM58 / M610 / M560 / série T7 | MoS2 / grafite; MoS2 / grafite / PTFE | Os lubrificantes de filme seco são geralmente aplicados por pulverização ou pincel. Para grandes quantidades de peças pequenas que não podem ser pulverizadas facilmente, o revestimento por imersão proporciona um filme simples e melhora a eficiência do trabalho. |
| Para borracha e plásticos | T71C / T770 / T710 / T720 / T730 / T750; à base de água W61C / W6110 / W6120 / W6130 | MoS2; grafite / PTFE | O filme seco deve proporcionar elasticidade (capacidade de alongamento), adesão e longa vida útil. |
| Estampagem e conformação | BM68 / M80 / M88 / M81 / M610 / M560; à base de água WM66 / W61C / WBM68 | MoS2 / grafite | Durante a estampagem (prensagem a frio), o filme lubrificante deve acompanhar a deformação, para que o filme permaneça presente nas partes deformadas. |
| Tipo aerossol | M88sp / M81sp / M610sp / BN70-sp; P50sp / P52sp / P53sp | MoS2 / grafite; MoS2; BN; PTFE | Produzido em forma de spray para uso fácil e formação uniforme de filme; também pode penetrar nas folgas das peças. |

## Exemplos de aplicação dos lubrificantes de filme seco

As aplicações abrangem automóveis, eletrodomésticos, máquinas e equipamentos industriais: rolamentos de alta temperatura; matrizes de extrusão de alumínio; antigripante de alta temperatura para juntas e vedações; lubrificação e antiaderência de vedações de borracha de portas de metrô; matrizes de prensas de comprimidos farmacêuticos; revestimentos internos resistentes a medicamentos de cateteres médicos; revestimentos de admissão e de cilindros de motores; fusos de esferas de portas de trens de alta velocidade e de metrô; anéis internos de rolamentos articulados; mecanismos giratórios de painéis solares de satélites; rolos de impressoras e copiadoras.

# 2. Série de Lubrificantes Fluorados

## Filme semisseco fluorado redutor de ruído

| Produto | Temperatura de operação | Aparência | Componente lubrificante | Características | Embalagem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L5 / L10 / L15 / L20 | –30 a 250 C | Branco | Óleo fluorado + PTFE | Reduz o atrito e o ruído em peças de plástico e borracha giratórias e deslizantes. (1) Lubrificação de peças deslizantes e engrenagens em equipamentos eletroeletrônicos, equipamentos de escritório, eletrodomésticos e peças internas de automóveis. (2) Mais indicado para evitar o ruído de peças de engate durante o movimento. (3) Evita o desgaste de contatos elétricos. | 0.1 kg / 0.5 kg / 1 kg |

## Graxa fluorada ultrafina

| Produto | Temperatura de operação | Aparência | Componente lubrificante | Características | Embalagem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FG60 | –30 a 250 C | Branco | Óleo fluorado, PTFE | (1) Peças deslizantes de componentes de precisão, como pinos extratores de moldes de injeção. (2) Rolamentos e peças deslizantes em alta temperatura (até 250 C). (3) Rolamentos e peças deslizantes que trabalham em produtos químicos ou solventes. (4) Rolamentos e peças deslizantes em ambientes químicos e de solventes que óleos e graxas comuns não suportam. (5) Contém óleo fluorado: extremamente resistente à oxidação e ao envelhecimento, com baixa evaporação, proporcionando lubrificação estável e duradoura (lubrificação de longa vida). (6) Lubrificação durável e sem poeira de correntes de bicicleta. | 0.1 kg / 0.5 kg / 1 kg |
| FG60-sp | –30 a 250 C | Branco | Óleo fluorado, PTFE | Versão em spray do FG60. | 330 ml |

## Graxas lubrificantes fluoradas

| Produto | Aparência | Componente lubrificante | Temperatura de operação | Viscosidade cinemática do óleo básico (40 C) | Tipo | Descrição | Características |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FG10 | Branco | Óleo fluorado, PTFE | –30 a 250 C | 420 | Tipo padrão | Ampla gama de aplicações | Ver características abaixo |
| FG20 | Branco | Óleo fluorado, PTFE | –30 a 250 C | 420 | Tipo do FG10 com antiferrugem reforçado | Para lubrificação + prevenção contra ferrugem | – |
| FG21 | Branco | Óleo fluorado, PTFE | –30 a 250 C | 420 | Tipo do FG10 com antiferrugem reforçado | Para lubrificação + prevenção contra ferrugem | – |
| FG30 | Branco | Óleo fluorado, PTFE | –50 a 250 C | 130 | Tipo para baixa temperatura | Utilizável de –50 C a 250 C | – |
| FG31 | Branco | Óleo fluorado, PTFE | –50 a 250 C | 22 | Tipo para baixa temperatura e baixa viscosidade | Utilizável de –50 C a 250 C | – |
| FG80 | Cinza-preto | Óleo fluorado, PTFE | –25 a 250 C | 510 | Tipo eletricamente condutivo | Rolamentos de impressoras e copiadoras antiestáticas, contatos de interruptores eletromagnéticos etc. | – |

Características da série FG: (1) Lubrificação de plásticos, resinas e borracha em altas e baixas temperaturas, em ambientes químicos e de solventes que lubrificantes de óleo mineral não suportam. (2) Contém óleo fluorado: extremamente resistente à oxidação e ao envelhecimento, com baixa evaporação, proporcionando lubrificação estável e duradoura (lubrificação de longa vida). (3) Contém PTFE e outros lubrificantes sólidos: excelente resistência à carga. (4) Pouco afetada pela variação de temperatura; utilizável de baixas a altas temperaturas. (5) O óleo fluorado tem baixa pressão de vapor, adequado para uso em ambientes de vácuo dentro de determinada faixa e em salas limpas.

Também utilizada para: eixos de portas de fornos de micro-ondas, motores de pratos giratórios e motores de ventiladores.

## Graxas lubrificantes PTFE–PAO

| Produto | Aparência | Componente lubrificante | Temperatura de operação | Coeficiente de atrito (para plásticos) | Características |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PG10 | Branco | Óleo PAO + PTFE + MCA | –50 a 140 C | 0.08 | (1) Para montagem e lubrificação de peças de plástico e resina em ambientes químicos e de solventes que o óleo mineral não suporta; evita queimaduras por adesão na montagem e garante amaciamento suave. (2) Contém lubrificantes sólidos de PTFE, molibdênio orgânico e MCA: excelente resistência ao desgaste e baixo atrito. (3) Pouco afetada pela variação de temperatura; utilizável de baixas a altas temperaturas. (4) Um lubrificante branco para lubrificação limpa, usado em automóveis, equipamentos de processamento de alimentos, equipamentos de fabricação de papel e equipamentos de escritório. |
| PG10-U | Verde-claro | PAO + PTFE + MCA + molibdênio orgânico | –50 a 140 C | 0.05 | Versão de baixo atrito da série PG. |
| PG20 | Amarelo-claro | PAO + PTFE + MCA + molibdênio orgânico | –60 a 140 C | 0.05 | Versão para baixa temperatura e baixo atrito. |

## Graxa PTFE para pinos extratores

| Produto | Temperatura de operação | Aparência | Componente lubrificante | Características | Embalagem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PL60 | –20 a 250 C | Branco | Óleo mineral, PTFE | (1) Lubrificação de pinos extratores de máquinas de moldagem por injeção. (2) Peças deslizantes de equipamentos de escritório. (3) Lubrificação de peças deslizantes giratórias e alternativas de instrumentos de precisão. (4) Um lubrificante limpo que mantém as peças lubrificadas organizadas e sem manchas. | 1 kg |
| PL60-sp | –20 a 250 C | Branco | Óleo mineral, PTFE | Versão em spray do PL60. | 330 ml |

# 3. Pastas de Montagem e Antigripantes

| Produto | Temperatura de operação | Aparência | Lubrificante sólido | Consistência (penetração trabalhada NLGI) | Material compatível | Características | Embalagem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PG10 | < 250 C | Branco | PTFE / MCA | 300 | Plásticos | Amaciamento e montagem de peças de plástico | 0.5 / 1 kg |
| PG20 | < 250 C | Amarelo-claro | PTFE / MCA, molibdênio orgânico | 300 | Plásticos | Amaciamento e montagem de peças de plástico (tipo de baixo atrito do item acima) | 0.5 / 1 kg |
| PT35 | < 350 C | Cinza-preto | MoS2 | 300 | Metais | MoS2 em alta concentração; antigripante e montagem de peças metálicas | 0.5 / 1 kg |
| PT35-sp | < 350 C | Cinza-preto | MoS2 | 300 | Metais | MoS2 em alta concentração, filme fino; antigripante e montagem de peças metálicas | 420 ml |
| PT36 | < 350 C | Cinza-preto | MoS2 / grafite | 300 | Metais | Lubrificação em baixa velocidade e alta carga; antigripante e montagem de peças metálicas | 0.5 / 1 kg |
| PT36-sp | < 350 C | Cinza-preto | MoS2 / grafite | 300 | Metais | Lubrificação em baixa velocidade e alta carga, filme fino; antigripante e montagem de peças metálicas | 420 ml |
| PT40 | < 400 C | Cinza-preto | MoS2 | 300 | Metais | Pouco resíduo em alta temperatura; antigripante e montagem de peças metálicas | 0.5 / 1 kg |
| GL7 | < 600 C | Preto | Grafite + óleo | 300 | Metais | Lubrificação possível em alta temperatura; antigripante e montagem de peças metálicas | 0.5 / 1 kg |
| GL7-sp | < 600 C | Cinza-preto | Grafite + óleo | 300 | Metais | Lubrificação em alta temperatura, filme fino; antigripante e montagem de peças metálicas | 420 ml |
| PT80 | < 800 C | Cinza-acobreado | Grafite + óleo | 300 | Metais | Prevenção contra ferrugem, resistência ao sal e à umidade; antigripante e montagem de peças metálicas | 0.5 / 1 kg |
| PT80B | < 800 C | Marrom | MoS2 / grafite, pó metálico / óleo | 300 | Metais | Para lubrificação de operação em alta temperatura; antigripante e montagem de peças metálicas | 0.5 / 1 kg |
| PT110 | < 1,100 C | Marrom | MoS2 / grafite, pó metálico / óleo | 300 | Metais | Temperatura ultra-alta, resistência química; antigripante e montagem de peças metálicas | 0.5 / 1 kg |
| BN60 | < 1,200 C | Branco | BN / óleo | 300 | Aço inoxidável | Antigripante e montagem de parafusos de aço inoxidável | 0.5 / 1 kg |
| BN60sp | < 1,200 C | Branco | BN / óleo | 300 | Aço inoxidável | Antigripante de parafusos de aço inoxidável; montagem / filme fino | 420 ml |
| WPT1201 | < 1,100 C | Cinza | MoS2 / grafite, pó metálico / água | 300 | Metais | Temperatura ultra-alta, resistência química; antigripante e montagem de peças metálicas | 0.5 / 1 kg |
| WPT1202 | < 1,100 C | Cinza | MoS2 / grafite, pó metálico / água | 300 | Metais | Temperatura ultra-alta, resistência química; antigripante e montagem de peças metálicas | 0.5 / 1 kg |

Nota: MCA = cianurato de melamina; BN = nitreto de boro.

# 4. Graxa Lubrificante para Válvulas Rotativas de Gás

Condições de ensaio: densidade a 25 C; separação de óleo a 100 C; evaporação a 105 C por 8 h.

| Produto | Grau NLGI | Aparência | Densidade (g/cm3) | Separação de óleo (wt%) | Evaporação (wt%) | Óleo básico | Temperatura de operação | Características | Materiais de aplicação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MV900 | No. 1 | Cinza-preto | 1.17 | 1.6 | 0.5 | Óleo mineral | –10 a 200 C | Contém MoS2; torque estável de longo prazo; excelente resistência ao calor, vedação e resistência à degradação por gás | Rotor / núcleo da válvula: cobre e ligas de cobre |
| MV800 | No. 0 | Cinza-preto | 1.1 | 4.1 | < 0.5 | – | – | Contém MoS2; garante estabilidade de torque de longo prazo; excelente resistência ao calor, vedação e resistência à degradação por gás; minimiza os efeitos adversos de alterações dimensionais ao longo dos anos em conjuntos de metais diferentes com coeficientes de expansão térmica distintos | Rotor / núcleo da válvula: cobre e ligas de cobre; corpo da válvula: alumínio e ligas de alumínio |
| MV801 | No. 1 | Cinza-preto | – | 2.5 | < 0.5 | Óleo sintético | –40 a 200 C | Versão de baixa temperatura do MV800 | Igual ao MV800 |
| MV700 | No. 2 | Cinza-preto | 1.36 | 2.1 | < 0.5 | – | – | Contém MoS2, grafite e óleo sintético especial; excelente adesão e estabilidade ao cisalhamento | Uso industrial de grande porte |
| MV600 | No. 0 | Branco | 0.95 | 9 | < 0.1 | – | – | Contém PTFE e óleo sintético especial; longa vida útil | Tipo prensa |

Corrosão em placa de cobre: 100 C / 24 h — aprovado.

# 5. Série de Lubrificação Antiferrugem

| Categoria | Produto | Temperatura de operação | Componentes lubrificantes | Características |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lubrificação de atrito ultrabaixo | LB81 / LB82 / LB84 | –10 a 140 C | Agente deslocador de água, agente de baixo atrito, antiferrugem, lubrificante | Coeficiente de atrito tão baixo quanto 0.04; ensaio de névoa salina > 72 horas; lubrificação, resistência ao desgaste e prevenção contra ferrugem |
| Agente deslocador de água | LB86 | –10 a 140 C | Agente deslocador de água | Prevenção temporária contra ferrugem; função de deslocamento de água |
| Aditivo antiferrugem | LB87 / LB88 | –10 a 140 C | Agente deslocador de água, antiferrugem, lubrificante | Lubrificação, resistência ao desgaste e prevenção contra ferrugem; ensaio de névoa salina > 72 horas |
| Antiferrugem para armazenamento de longo prazo | LB90 | –10 a 140 C | Antiferrugem, lubrificante | Lubrificação; prevenção contra ferrugem altamente eficaz |
| Óleo antiferrugem para moldes | LB91 / LB92; LB91sp / LB92sp (spray) | –10 a 140 C | Antiferrugem, agente deslocador de água | Prevenção contra ferrugem; processamento secundário possível |

Ensaio de atrito oscilante SRV — Laboratório Nacional de Tribologia, Universidade Tsinghua. Condições: 50 Hz / amplitude de 1.5 mm / carga de 180 N / 80 C / 20 min.

# 6. Revestimentos de Galvanização a Frio

| Série | Modelo | Teor de Zn | Características |
| --- | --- | --- | --- |
| Galvanização a frio à base de água | WZ32 | 32% | Utiliza pó de zinco lamelar em vez de zinco esférico, melhorando significativamente a prevenção contra ferrugem (o pó de zinco lamelar tem de 2–3 vezes a resistência à corrosão do zinco esférico). Pode substituir a galvanização a frio à base de solvente com Zn 96%. Por ser à base de água e ecologicamente correto, reduz a intoxicação dos operadores por solventes orgânicos e as emissões de COVs. |
| Galvanização a frio à base de solvente | ZR-Zn96 | 96% | A mais forte resistência à corrosão |
| Galvanização a frio à base de solvente | ZR-Zn92 | 92% | Resistência moderada à corrosão com cor clara e brilhante |
| Galvanização a frio à base de solvente | ZR-Zn84 | 84% | Resistência moderada à corrosão, cor branca clara, bom desempenho de custo |

# 7. Série de Sprays Especiais

## Sprays de lubrificante de filme seco

| Categoria | Produtos | Agente principal | Cor | Filme | Características e usos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Filme seco de MoS2; filme seco de MoS2 / grafite | M520sp / M610sp / M80sp / M88sp / BN58sp | MoS2; MoS2 / grafite | Cinza-preto | Filme macio | Baixo atrito; amaciamento; uso em montagem. Lubrificação de peças de contato de baixa a alta temperatura e de baixa a média velocidade sob alta carga; lubrificante de montagem para peças de máquinas (alto vácuo, baixa ou alta temperatura); lubrificante de amaciamento (parafusos de cilindros, interruptores de alta tensão, trilhos-guia de fornos, mecanismos de espelhos de automóveis, operação de teste de rolamentos de alta carga e grandes engrenagens/polias); lubrificante antigripante para parafusos; desmoldante para moldagem de plástico; lubrificante para prolongar a vida útil de ferramentas de corte. Nota: o M88 tem melhor resistência ao desgaste que o M80. Resistência ao calor de até 450 C (M80sp / M88sp). Tipos de filme fino de secagem rápida disponíveis. |
| Filme seco de PTFE / MoS2 / grafite | M601sp / M508sp | PTFE; MoS2 / grafite | Cinza-preto | Filme duro / filme macio | Para lubrificação durável e lubrificação sem óleo; baixo coeficiente de atrito; amaciamento |
| Série de filmes secos lubrificantes de PTFE | PC50-sp / PA52-sp / PB53-sp / PB54-sp / FL60-sp / PG60-sp | PTFE; óleo fluorado / PTFE / solvente fluorado | Branco / incolor | Filme macio; filme seco em pó; filme semisseco | Desmoldante de alta precisão para plásticos e borracha; lubrificação de baixa carga e antiaderência; baixo atrito e antiaderência para plásticos e borracha; PTFE em pó para movimentação de objetos pesados; contém molibdênio orgânico, penetrante e duradouro, para equipamentos de precisão; boa adesão e lubrificação durável; filme de secagem rápida. Usos: peças de lubrificação de baixa carga de máquinas têxteis, máquinas de alimentos, máquinas de impressão, máquinas para trabalhar madeira, automóveis, móveis, impressoras, copiadoras, aparelhos de fax e câmeras; redução de atrito e tratamento antiaderente de peças móveis sob baixa carga; lubrificação de pontos de apoio e superfícies de contato na movimentação de máquinas pesadas, pontes e máquinas de túneis de metrô; lubrificação de pinos extratores de máquinas de moldagem por injeção e de peças deslizantes de equipamentos de escritório; lubrificação de peças giratórias e alternativas de instrumentos de precisão; peças deslizantes de componentes de precisão, como pinos extratores de moldes de injeção; lubrificação durável e sem poeira de correntes de bicicleta. |
| Filme seco lubrificante de BN; sprays antigripantes de alta temperatura | BN70-sp / BN60-sp / GL7-sp / PT35sp / PT36sp | BN; grafite; MoS2; MoS2 / grafite | Branco / preto / cinza-preto | Filme macio / filme semisseco | Resistência ao calor: BN70-sp 900 C; BN60-sp até 1,200 C; GL7-sp até 600 C; PT35sp até 350 C; PT36sp até 350 C com prevenção contra ferrugem reforçada. Usos: desmoldante para processamento de ligas de alumínio e extrusão de alumínio; lubrificante para transportadores de corrente de alta temperatura, transportadores de rolos e fornos de alta temperatura em siderúrgicas e fábricas de vidro; prevenção de gripagem de parafusos, rolamentos e pinos; desmoldante para conformação de ferramentas de diamante; lubrificação antigripante e antigalgamento para parafusos e pinos extratores e durante a montagem de equipamentos de grande porte. |

## Sprays lubrificantes, penetrantes e antiferrugem

| Categoria | Produtos | Agentes principais | Cor | Filme | Características e usos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Série de deslocamento de água, lubrificação e antiferrugem | MB87 / MB88 / MB86 | Antiferrugem, lubrificante, agente deslocador de água | Amarelo-claro / azul | Filme de óleo / filme semisseco | MB87: lubrificação e resistência ao desgaste reforçadas com prevenção contra ferrugem (lubrificante e antiferrugem completo). MB88: lubrificação e resistência ao desgaste reforçadas, deslocamento de água e prevenção contra ferrugem (lubrificante completo, deslocador de água e antiferrugem). MB86: deslocamento de água reforçado; prevenção contra ferrugem rápida e temporária. Para peças que necessitam de lubrificação duradoura (mesas giratórias de restaurante, dobradiças de portas e janelas, correntes de bicicleta). |
| Atrito ultrabaixo | L84 | Agente de baixo atrito etc. | Incolor | Filme semisseco | Coeficiente de atrito tão baixo quanto 0.04 |
| Antiferrugem de longa duração | LB87 / LB88 | Antiferrugem, lubrificante | Azul / incolor | Filme macio | Prevenção contra ferrugem reforçada com lubrificação; prevenção contra ferrugem e deslocamento de água reforçados com lubrificação; para peças focadas em prevenção contra ferrugem e em prevenção contra ferrugem com deslocamento de água; prevenção contra ferrugem de longo prazo de estoques de produtos de fábrica |
| Antiferrugem temporário para moldes | MB92sp (colorido) / MB92sp; MB91sp (colorido) / MB91sp | Antiferrugem, agente deslocador de água | Incolor / vermelho | Filme de óleo | Série MB92: prevenção contra ferrugem de longo prazo, ensaio de névoa salina acima de 72 horas. Série MB91: prevenção contra ferrugem de curto prazo com deslocamento de água; o MB91sp (colorido) é o tipo para alta temperatura. Para prevenção temporária contra ferrugem de moldes, prevenção contra ferrugem de peças pequenas elétricas e automotivas, remoção de umidade e reativação de contatos elétricos, materiais laminados e conformados, e forjados. |
| Sprays para detecção de falhas | Solução de limpeza S01 / líquido penetrante S02 / revelador S03 | Corante penetrante etc. | Branco / cinza-escuro / cinza-esbranquiçado | Filme duro | Revelação rápida, fácil de usar; para inspeção de danos superficiais e trincas de produtos cerâmicos e peças similares |
| Sprays de revestimento de galvanização a frio | ZR-Zn96-sp / ZR-Zn92-sp / ZR-Zn84-sp | Zn | Branco / cinza | – | ZR-Zn96-sp: pó de zinco de alta concentração. ZR-Zn92-sp: pó de zinco lamelar, superfície cinza-esbranquiçada. ZR-Zn84-sp: pó de zinco de média concentração, bom desempenho de custo. Usos anticorrosivos: navios, pontes, torres de geradores, viadutos, pontes para pedestres; reparo de corrosão de componentes galvanizados por imersão a quente e peças soldadas. |

## Contato

Guangzhou Zirun New Material Technology Co., Ltd.

Celular / WeChat: 18520527880

Email: gosanya@gmail.com

Site: www.e-zirun.com

Alibaba: shop5805803205008.1688.com

Endereço: Sala 301-2, 3º andar, Prédio 3, Nº 3, Rua Chuangli, Subdistrito de Ningxi, Distrito de Zengcheng, Guangzhou, China